# ESPUNA - ASSURANCE ET GESTION DE LA QUALITE

| FICHE PRODUIT 00220 | INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION | SPE 003/B Folio 1/1 |
| --- | --- | --- |

DESCRIPTIF : Gant de manutention, type poignet avec élastique de serrage sur le dos, tout fleur de bovin chrome.

| TAILLES TAILLES | 6 |  | 7 |  | 8 | X | 9 | X | 10 | X | 11 | X | (12) |  | (13) |  | standard 9/10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| MARQUAGE | Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0075 / 076 / 162 / 09 / 94 / 0091 Ext N° 03 / 11 / 94 délivrée par le CENTRE TECHNIQUE DU CUIR - (n° 0075) - 4, rue Hermann Frenkel - F-69367 LYON |
| --- | --- |

Dextérité selon EN 420 : 5 (excellente préhension)

Références normatives

| EN 388 : risques mécaniques |  |  |  | EN 388 : antistatisme | EN 388 : coupure par impact | EN 407 : chaleur et feu |  |  |  |  |  | EN 511 : froid |  | EN 659 : sapeurs pompiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EMBED PBrush \s \* MERGEFORMAT | EMBED PBrush \s \* MERGEFORMAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques en milieu sec. Propriétés selon la norme européenne EN 388 : Chaque propriété est classée suivant une graduation comprenant 4 niveaux de 1 à 4 (5 pour la coupure par tranchage). Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué). Abrasion : 3 Coupure par tranchage : 1 Déchirure : 2 Perforation : 2 Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément dé-finies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

Equipement de protection individuelle de catégorie II

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante. Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc 
 BP 110  F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES

Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38- Email : info@espuna.fr