# ESPUNA – MANAGEMENT  DE LA QUALITE

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPE 003/C

Folio 1/1

#### Référence 29239

DESCRIPTIF : Gant de manutention, paume en fleur de bovin hydrofuge verte, dos en croûte hydrofuge grise, type poignet avec élastique de serrage sur le dos, doublé d’un insert tricoté en fibres résistantes à la  coupure.

TAILLES : 6      	7          8           9          10          11          (12)          (13)          standard 9/10

| MARQUAGE | Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité et aux paragraphes 3.3 de son annexe 2 : protection contre les agressions physiques. Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0075 / 076 / 162 / 09 / 07 / 0348 Ext 03 / 09 / 07 délivrée par le CTC – CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE (N° 0075) – 4, Rue Hermann Frenkel – F-69367 LYON |
| --- | --- |

Références normatives

Propriétés selon les normes européennes EN 420 (2003), EN 388 (2003)

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).

| ## EN 388 (2003) : risques mécaniques |  |
| --- | --- |
|  | Abrasion : 3 / 4 Tranchage : 5 / 5 Déchirure : 4 / 4 Perforation : 4 / 4 |
| EN 420 (2003) : Exigences générales |  |
|  | Dextérité : 5 / 5 Pénétration à l’eau : 4/4 (180 min) |

Ces performances mécaniques ne concernent que la paume du gant.

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur. En particulier les performances ne sont pas garanties en milieu humide.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection pour manipulations d’objets tranchants en milieu humide, exclusivement contre les risques mécaniques.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu’il y a risque de happement par des machines en mouvement.

Equipement de protection individuelle de catégorie II

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés.

Nettoyer en surface avec un chiffon humide ou utiliser le protocole de lavage (voir verso). Sécher à température ambiante.

# Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits nettoyés.

ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc 
 BP 110  F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES

Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38 - Email : info@espuna.fr

A titre indicatif , après 5 cycles de lavage sur gants neufs, selon le protocole suivant, les performances mécaniques constatées sont données dans le tableau ci-dessous.

PROTOCOLE DE LAVAGE :

Contrôle avant lavage :

- Contrôler l’intégrité du gant y compris les éventuelles doublures.

Lavage en machine :

- Lavage à 30°C, programme délicat. Lessive liquide de préférence sans phosphates ni azurants optiques

- Pour une dose de lessive, ajouter une dose d’acide acétique à 80% (à défaut utiliser du vinaigre blanc).

- Essorage 100 tr/min maximum.

- Agents de blanchiment, agents oxydants, détachants, adoucissants interdits.

Séchage :

- Séchage à l’air libre à plat, à l’abri de la lumière et des sources de chaleur. Séchage en sèche linge interdit.

Conditionnement :

- Il se peut que le gant soit légèrement déformé après le lavage. Il suffit de le remettre en main pour qu’il reprenne sa forme initiale. Repassage interdit.

Le nettoyage à sec est à proscrire car il altère la souplesse et les propriétés hydrofuges du cuir.

| ## EN 388 (2003) : risques mécaniques |  |
| --- | --- |
|  | Abrasion : 3 / 4 Tranchage : 4/ 5 Déchirure : 4 / 4 Perforation : 2 / 4 |

Nous ne garantissons pas les niveaux de performances des produits nettoyés car l’utilisation du gant altère ses propriétés. Il appartient à l’utilisateur, sous sa responsabilité, d’apprécier l’état du gant après chaque lavage.